WIAP  AG  LTD   SA

ВИБРАЦИОННОЕ СНЯТИЕ НАПРЯЖЕНИЙ В МЕТАЛЛЕ

Флаер LC wiap  2013

Фото 1: Комплект установки WIAP LC 20 с необходимыми принадлежностям.

Фото 2 : Устройство Wiap LC 05 для

5-тонных деталей

Фото 3:Устройство в коробке для транспортирования

Фото 4: Wiap LC 50, устройство для

50-тонных деталей

Фото 5: Все 3 модели и устройство для передачи данных

Фото 6: Устройство для передачи данных,

для связи LC с ноутбуком.

Фото 7: Протокол DK 20 в виде Excel.

Фото 8: Возбудитель V20 в коробке для транспортирования

Фото 9: Установка Wiap на фирме Voith в Китае

Фото 10: Вибратор Wiap на

детали фирмы Voith

WWW.wiap.ch        wiap@widmers.info

Фото 11: Вальцевание во время вибрирования

Фото 12. Установка для вибрационного снятия напряжений в коробках на отправку

Фото 13: Коробки для выездной работы

| Описание процесса снятия напряжений в металле вибрацией |
| --- |
| 1 | Деталь подожить на 3 или4 резиновые подкладки. Если возможно, на на 3 шт. Так лучше для процесса вбрирования и протоколирования. |  |
| 2 | Вибратор с помощью тяжелых, прочных струбцин плотно закрепить на детали. |
|  | По сторонам, не в центре. Прочные струбцины хорошо закрутить. |  |
| 3 | Блок управления поставить возле детали и слідить за тем, чтоб не было прохода между |
|  | деталлю и блоком управления. Иначе существует опасность, что работник зацепит |  |
|  | кабель. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Измерительный зонд закрепить на другой стороне детали. На достаточном расстоянии |
|  | от вибратора. Осторожно, кабель тонкий, поэтому никаого прохода между зондом и |
|  | блоком управления |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Настроить на вибраторе эксцентрик. (опытные данные) |  |  |
|  | Для тяжёлых и больших деталей настроить 50% и больше. Для лёгких, |  |
|  | тонкостенных деталей: 10 и 25%. Настроить с помощью 2 шт. 6 мм ключей. |  |
| 6 | Число оборотов на блоке управления поставить на 0. |  |  |  |  |
| 7 | Подсоединить к напряжению 220 Volt 10/ 16 Amp. Часы настроить на 30 минут. |
|  | Кабель от двигателя вибратора підключить к блоку управления. |  |  |
| 8 | Запустить вибратор на блоке управления. ПЛК показывает инструкцию операторуу. |
| 9 | Число оборотов медленно покрутить, приблизительно до 3500 оберотов. Наблюдать за Показателями амперов и ускорением. Идеально, когда показатель G мин 4 G. Лучше |  |
|  | до 6 G и макс. 50 G |  |
| 10 | У тяжёлых конструкціях моно без проблем крутить вверх аж до 6000 оборотов |  |
|  | Одна из собственных резонансных областей от 3300 об./мин. до 4000 об./мин., а |
|  | Другая 5400 и 6000 об.мин. |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Если показатель G не достигнут, ещё раз настроить эксцентрик. |  |
|  | Как правило, опытный сниматель напряжения вибрацией контроллирует это. |  |  |
| 12 | Через первые 3 минуты с ручной установки должен считываться указанный показатель |  |
|  | и заносится у протокол. |  |  |  |  |
|  | Через 25 минут, незадолго до конца, показатель считать снова и внести. |  |
| 13 | Если используется устройство дял передачи данных, для него есть отдельная инструкция. |
| 14 | Конец впроцесса снятия напряжения вибрацией |  |  |  |  |

Wiap

Obersumpfstrasse 11

CH 5745 Safenwil

Tel +41 62 7524260   Fax +41 62 752 48 61

www.wiap.ch   www.metallentspannen.ch

wiap(at)widmers.info

Юридический адресс:  Wiap AG-Ltd-SA,  Baarerstrasse 78 CH 6300 Zug Switzerland