Конструкция и производство

Wiap AG Ltd SA  Baarestrasse 78, CH 6300 Zug

Switzerland,  Schweiz. Tel. +41 62 7524260,

Fax +41 62 752 48 61 Webside  www.wiap.ch,

wiap(at)widmers.info

____________________________________________

Made in Switzerland

Снятие напряжения с помощью вибрации:

с устройством WIAP® LC 20

VDSF® Устройство снятия напряжения с металла - степень 1 - Симплекс

С помощью снятия напряжения со сварных металлических деталей предприятия могут сэкономить деньги, много миллионов киловатт энергии, выигрывают время, берегут окружающую среду.

Продолжительность: 30 минут с металлов, прежде всего в области машиностроения и производстве комплектного промышленного оборудования.

VDSF® - способ с гашеной вибрацией

### WIAP® - способ стабилизации

Наше наиболее производимое устройство управления:

WIAP® LC 20_C

С 2008 г. в эксплуатации на шведском турбинном заводе с большим количеством позитивных отзывов в сторону швейцарского Сафенвила

Наше основание машины: Снятие напряжения с помощью вибрации за 30 минут.

Снятие напряжения с вибрацией. Оптимально.

С надёжным устройством

WIAP LC 5-, 20 или 50.

### Для деталей массой 5-, 20- и 50-тонн

Десятилетиями надежное устройство возбуждения колебаний  WIAP®

Швейцарское предприятие с 1981 года предлагает свои устройства на рынке. Термин: „Vibration Stress Relief“.

Объём поставки устройства WIAP® LC 20

  - Новое устройство снятия напряжения с металла:

  - WIAP® LC 20, с интегрированным PLC и современной электроникой измерения возбудителя

  - ________________________________________

#### Как снимается напряжение с детали?

- Деталь устанавливается на 3 или 4 резиновые прокладки WIAP.

- Вибратор соединяется прочными струбцинами у критических частей как волны, призмы и алюминиевая защита между возбудителем и обрабатываемым изделием, чтоб избежать следов от зажатия.

- Измерительный зонд с изделием скрепляется спайкой. Вес обрабатываемого изделия: для этого устанавливается нужная мощность возбудителя вибрации. Число ампер зависит от веса обрабатываемой детали. Оно не должно превышаться.

- Число оборотов повышается на протяжении одной минуты с помощью возбудителя оборотов. Оператор выбирает положение, в котором проявляется собственный резонанс. Без собственного резонанса ексцентер устанавливается от 0 до 100 процентов. Оператор отмечает данные про ускорение, число оборотов и число ампер. В конце оператор, знающий дело, выбирает область числа оборотов, которая находится над результатом теста. Число оборотов возбудителя задерживается лишь на короткое время в области собственного резонанса.

- Изделие вибрирует на протяжении 30 минут. Процесс требует точного контроля, чтоб изделие не передвигалось в область собственного переменного резонанса. В случае необходимости оператор изменяет число оборотов.

- После снятия напряжения область собственного резонанса снова проверяется. Проверяются данные ускорения, число оборотов и число ампер. Можно обнаружить разницу между  изделием до снятия напряжения и после. Расход тока у изделия с неснятым напряжением часто на много больше. Составление протокола происходит с помощью 3-х стыков на машине: для числа оборотов, ускорения и потребления тока.

- После вибрирования для каждого обрабатываемого изделия составляется протокол. Так успешная релаксация напряжений технически доказана.

# Аргумент

Нынешние конструкции из горячекатаной стали свариваются при высоких температурах. Поэтому такие конструкции содержат в себе напряжение - на швах. Для снятия напряжения металлическое изделие может подвергаться нагреву при высоких температурах. Так же понадобится удобный по времени и цене транспорт до цеха термической обработки.

Снятие напряжения с помощью вибрации

заменяет накаливание долей расходов, если напряжение находится на краях.

А груз в свою очередь может измениться после нагревания из-за потрясения во время транспортировки, колебания температуры и т.д.

Снятие напряжения с помощью вибрации означает компетентность и надёжность, прочность из